Классификация дефектов железобетонных и стальных конструкций по внешним признакам (fvd).

Работы, связанные с усилением и ремонтом строительных конструкций в значительной мере зависит от того, насколько объективно и квалифицированно проведены натурные обследования с точки зрения достоверности имеющихся дефектов.

В зависимости от имеющихся повреждений техническое состояние конструкций может быть классифицировано на пять категории (состояний):

Категория 1 - Нормальное состояние.

Категория 2 - Удовлетворительное состояние.

Категория 3 - Неудовлетворительное состояние.

Категория 4 - Предаварийное состояние.

Категория 5 - Аварийное состояние.

К  категории 1  относятся конструкции, усилия в элементах которых не превышают допустимые по расчету, т.е. отсутствуют видимые повреждения, свидетельствующие о снижении несущей способности. При этом могут быть отдельные раковины, выбоины в пределах защитного слоя.

К  категории 2  относятся конструкции, потеря несущей способности которых не превышает 5 %, но имеющиеся в них дефекты способны со временем снизить долговечность конструкции. К дефектам конструкций этой категории относятся такие, как повреждение защитного слоя, частичная коррозия арматуры и др.

К  категории 3  относятся конструкции не пригодные к дальнейшей нормальной эксплуатации. При этом конструкция перегружена или имеются дефекты и повреждения, свидетельствующие о снижении ее несущей способности. В этом случае необходим поверочный расчет несущей способности конструкции и выполнение работ по ремонту и усилению.

К  категории 4  относятся конструкции, дефекты и повреждения которых не могут гарантировать сохранность конструкции и безопасность ее эксплуатации. Для конструкций этой категории необходим капитальный ремонт с усилением. До проведения усиления необходимо ограничение нагрузок и принятие необходимых мер по безопасности.

Категория 5  включает конструкции, находящиеся в аварийном состоянии, установленном на основании поверочных расчетов и анализа дефектов и повреждений. В этом случае нет гарантии сохранности конструкций на период усиления. Конструкции подлежат замене или требуют капитальных ремонтно-восстановительных работ с немедленной разгрузкой конструкций и устройством временных креплений.

Предельные значения дефектов железобетонных балок и плит, соответствующие различным категориям технического состояния конструкций, приведены в таблице 1, а их характерные повреждения показаны на рис.1.

Таблица 1.

Предельно допустимые значения параметров дефектов для различных категорий технического состояния железобетонных балок и плит

| №№ п.п. | Вид разрушения | Категории |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ширина раскрытия нормальных трещин (рис.1а), мм | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | более 1,0 |
| 2. | Ширина раскрытия наклонных трещин (рис.1б), мм | - | 0,2 | 0,3 | 0,4 | более 0,4 |
| 3. | Прогиб балок (рис.1в) | - | 1/150 | 1/100 | 1/75 | более 1/50 |
|  | То же, подкрановых балок | - | 1/400 | 1/300 | 1/200 | более 1/200 |
| 4. | Снижение прочности бетона (рис.1г), % | - | - | 20 | 30 | более 30 |
| 5. | Уменьшение поперечного сечения арматуры в результате коррозии (рис.1г), % |  | 5 | 10 | 20 | более 20 |

Рис. 1. Дефекты железобетонных балок
а) вертикальные нормальные трещины в пролете; б) наклонные трещины у опор;

в) прогиб; г) разрушение бетона, коррозия арматуры и бетона

Предельные значения дефектов железобетонных колонн и их характерные повреждения приведены в таблице 2 и на рис.2.

Таблица 2

Предельно допустимые значения параметров дефектов для различных категорий технического состояния железобетонных колонн

| №№ п.п. | Вид разрушения | Категории |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ширина раскрытия продольных (вертикальных) трещин (рис.2а), мм | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | более 0,4 |
| 2. | Ширина раскрытия поперечных (горизонтальных) трещин (рис.2б), мм | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | более 0,5 |
| 3. | Уменьшение поперечного сечения колонны в результате коррозии бетона (рис.2в), % | 5 | 10 | 15 | 25 | более 25 |
| 4. | Уменьшение поперечного сечения продольной арматуры в результате коррозии (рис.2в), % | - | 5 | 10 | 20 | более 20 |
| 5. | Выпучивание сжатой арматуры (рис.2г) | - | - | - | + | + |

Рис.2. Дефекты железобетонных колонн
а) продольные трещины; б) поперечные трещины; в) коррозия бетона и арматуры;

г) выпучивание сжатых стержней арматуры

Для железобетонных конструкций, подвергнутых температурному воздействию при пожаре, категория технического состояния, в зависимости от возникших дефектов определяется по таблице 3.

Таблица 3

Оценка состояния железобетонных конструкций при температурных воздействиях (пожарах)

| №№ п.п. | Контролируемый показатель | Категории |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Прогиб | В пределах допустимого нормами | Более, чем допускается нормами |
| 2. | Изменение цвета бетона | Нет |  | До розового | От розового до красного | До темно-желтого |
| 3. | Оголение рабочей арматуры | Нет | Оголена часть периметра рабочей арматуры на длину не более 20 см, кроме зоны анкеровки | Оголена часть периметра рабочей арматуры на длину не более 40 см, кроме зоны анкеровки | Оголена рабочая арматура по всему периметру на длину не более 30 см, кроме стержней в зоне анкеровки | Оголена рабочая арматура по всему периметру, включая стержни в зоне анкеровки |
| 4. | Отслаивание поверхностного слоя бетона от основной массы конструкции | Нет | Местами (до 3-х мест) в пределах защитного слоя бетона на площади не более 30 см2 каждое | Местами в пределах защитного слоя бетона на площади не более 50 см2кроме зоны анкеровки | На глубину более толщины защитного слоя бетона, но не более 5 см кроме зоны анкеровки | На глубину более 5 см |
| 5. | Трещины в бетоне не более, мм | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | Более 1,0 |
| 6. | Снижение прочности бетона, % | Нет | 5 | 20 | 30 | Более 30 |

Для установления категория технического состояния конструкции достаточно наличия одного из наиболее опасных дефектов, указанных в таблицах, характеризующего эту категорию.

Оценка технического состояния стальных инструкций в зависимости от характера и величины дефектов приведена в табл.4

Таблица 4

Оценка технического состояния стальных конструкций в зависимости от характера и величины дефектов

| Вид дефекта | Категория технического состояния |
| --- | --- |
| - местами разрушено антикоррозионное покрытие; - на отдельных участках наблюдается коррозия в виде отдельных пятен с поражением до 5% площади поперечного сечения элемента; - прогиб балок и ферм не превышает 1/150 пролета. | 2 |
| - пластинчатая ржавчина с уменьшением площади сечения несущих элементов до 15% из-за коррозии металла; - небольшая, но ощутимая вибрация балок и ферм; - местные вмятины от ударов транспортных средств и другие механические повреждения, не приводящие к уменьшению несущей способности более, чем на 10%; - прогиб изгибаемых элементов превышает 1/150 пролете | 3 |
| - коррозия металла с уменьшением расчетного сечения несущих элементов до 25%; - трещины в сварных швах или в околошовной зоне; - потеря местной устойчивости конструкции (выпучивание стенок или полок балок и колонн); - срез отдельных болтов или заклепок в многоболтовых соединениях; - отклонение ферм от вертикальной плоскости более 25 мм; - прогибы изгибаемых элементов более 1/75 пролета. | 4 |
| - коррозия металла с уменьшением расчетного сечения несущих элементов более 25%; - потеря общей устойчивости балок и сжатых элементов; - наличие трещин в основном материале элементов; - выход из строя отдельных элементов ферм; - расстройство стыков со взаимным смещением опор; - прогибы изгибаемых элементов более 1/50 пролета. | 5 |

Характерные дефекты стальных конструкций, связанные с потерей местной и общей устойчивости элементов, а также повреждения стальных конструкций от коррозии материала и появления трещин показаны на рис.3.

Рис.3. Повреждения стальных конструкций
а - общая потеря устойчивости балки; б - то же, стойки; в - потеря местной устойчивости балки; г - коррозия металла (общая, местная, язвенная); д - трещины в фасонке по металлу и сварному шву; 1 - трещины.

Различные виды дефектов сварных швов приведены на рис.4.

Рис. 4. Дефекты сварных соединений
а - неравномерное сечение шва, кратеры; б - прожоги; в - резкий переход от металла шва к основному; г - неполномерность шва; д - наплывы; е - подрезы основного металла;

ж - трещины; з - непровары; и - шлаковые включения.

Сварные швы и околошовные зоны являются наиболее вероятными очагами возникновения трещин. Контроль сварных швов должен осуществляться с особой тщательностью визуальным осмотром с использованием лупы с 6-8 кратным увеличением, причем поверхность металла в осматриваемых листах должны быть очищены от пыли, продуктов коррозии и хорошо освещена.

Для измерения толщины угловых швов с помощью    пластилина делают слепок, размеры катетов шва при этом определяются мерным угольником (рис.5).

Рис. 5. Схема измерения сечения угловых швов с помощью снятия слепка
1 - основной металл; 2 - наплавленный металл; 3 - пластилин; 4 - слепок сварного соединения; 5 - угловая линейка; 6 - размеры катетов шва.

Для выявления величины раскрытия трещины, ее длины и конфигурации, зачищенную поверхность стальной конструкции смачивают керосином, что способствует четкому проявлению трещины.

Отклонение элементов стальных конструкции от вертикали измеряется с помощью отвеса и миллиметровой линейки. При измерениях отклонений элементов большой высоты (например, колонн) следует обеспечить неподвижное состояние отвеса путем опускания его в сосуд с жидкостью (рис.6). Отклонение элементов от вертикального положения может определяться с помощью нивелира и теодолита.

Рис. 6. Измерение отклонений от вертикали конструкций с помощью отвеса
1 - стена, перегородка или колонна; 2 - перекрытие; 3 - отвес; 4 - сосуд с водой; 5 - измерительная линейка; 6 - точка измерения.

Выявление повреждений заклепочных соединений производится их внешним осмотром и остукиванием молотком весом около 0,3 кг. При ударе слабая заклепка издает глухой дребезжащий звук, а приложенный к ним палец ощущает вибрацию.

Контроль качества болтовых соединений осуществляется с помощью тарировочных ключей, обеспечивающих величину затяжки болтов, указанную в проекте. При отсутствии проектных данных при контроле затяжки болтов величина крутящего момента не должна превышать значений, указанных в табл.5

Таблица 5

| Диаметр болта d , мм | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допускаемый крутящий момент Мкр, Н.м | 12 | 24 | 60 | 100 | 250 | 550 | 950 | 1500 | 2300 |

Исходными материалами для оценки качества металла являются рабочие чертежи инструкций и сертификат на материал. При отсутствии сертификатов и указаний о марке стали следует провести дополнительные исследования механических свойств стали (предела текучести, временного сопротивления, относительного удлинения и ударной вязкости) в соответствии с действующими нормативными документами.

По установленной категории технического состояния конструкций по табл.6 определяются требуемые мероприятия но усилению и ремонту конструкции, а также устанавливается коэффициент условий работы "К", учитывающий снижение прочностных характеристик для расчета конструкций при усилении.

Таблица 6

Мероприятия по ремонту и усилению конструкций в зависимости от их повреждений

| Категория технического состояния | Характер повреждения | Требуемые мероприятия | Коэффициент условия работы К |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормальное состояние | Отсутствуют видимые повреждения, свидетельствующие о снижении несущей способности конструкций | Необходимости в ремонтных работах нет | 1 |
| 2.Удовлетворительное состояние | Незначительное снижение несущей способности конструкций (до 5 %) | Требуется восстановление защитного слоя бетона для железобетонных конструкций или антикоррозионного покрытия для стальных | 0,85 |
| 3.Неудовлетворительное состояние | Существующие повреждения свидетельствуют о снижении несущей способности конструкций | Требуется усиление конструкций | 0,7 |
| 4. Предаварийное состояние | Существующие повреждения свидетельствуют о непригодности конструкции к эксплуатации | Требуется капитальный ремонт с усилением конструкций. До проведения усиления необходимо ограничение нагрузок | 0,55 |
| 5. Аварийное состояние | Требуется немедленная разгрузка конструкций и устройство временных креплений | Конструкция подлежит замене или требует капитальных ремонтно-восстановительных работ | 0,35 |